# 附件2  住培医师工作服布料参数要求

一、工作服冬装参数

1、使用医用新材料功能性面料，纤维成份：80％精密纺新材料纤维，20％精纺棉（涤棉比例：T/C 80:20）；原料：新型聚脂纤维XJT/C；成分：T:C 80:20（±5％）；纱支：17.3S（±5％）新型聚脂纤维X33S/2；密度：80×60，优密纺产品。

2、水洗尺寸变化率：经向—1.2（标准值及允差：经向-2.0 — +2.0），纬向-0.7（标准值及允差：纬向-2.0 —+2.0）；断裂强力(N):经向1600（标准值及允差：经向≥200），纬向1000（标准值及允差：纬向≥200）；撕破强力（N）：经向38（标准值及允差：经向≥9），纬向22（标准值及允差：纬向≥9）；PH值：6.6（标准值及允差：4.0—8.5）；甲醛含量、 PH值、可分解芳香胺等标准符合GB18401-2010B 类产品要求。

3、品质特点：挺括、不变形、结构紧密、抗皱、防透遮光、易洗、不起球、耐磨舒适。

二、工作服夏装参数

1、使用医用新材料功能性面料，纤维成份：80％永久吸湿排汗速干新材料亚光纤维，20％精纺棉（涤棉比例：T/C 80:20（±5％））；原料：吸湿排汗纤维XJT/C；成分：T:C 80:20（±5％）；密度：110×65，亚光。

2、水洗尺寸变化率：经向-0.9（标准值及允差：经向-2.0 — +2.0），纬向-0.1（标准值及允差：纬向-2.0 — +2.0）；断裂强力(N):经向1200（标准值及允差：经向≥200），纬向870（标准值及允差：纬向≥200）；撕破强力（N）：经向23（标准值及允差：经向≥9），纬向20（标准值及允差：纬向≥9）；PH值：6.6（标准值及允差：4.0—8.5）；甲醛含量、 PH值、可分解芳香胺等标准符合GB18401-2010B 类产品要求。

3、品质要求：亚光（不带色光、自然光泽）、舒适柔绵、永久吸湿排汗快干、透气、抗皱、易洗、不起球、耐磨舒适。